ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ЭМАЛЕЙ RES/58

ВВЕДЕНИЕ

Широкая гамма эмалей, представленных в таблице, в основном используется для декоративной и художественной обработки как металлических изделий (золото, серебро, бижутерия, пряжки), так и  и не металлических (хрусталь, стекло, пластик, дерево и стразы).

Такие эстетические и механические свойства эмали как цвет и блеск, стойкость к износу, эластичность находятся на высоком качественном уровне, что позволяет  проводить  фрезерные, шлифовальные, доводочные, полировальные работы и лазерную гравировку без ущерба качеству всего изделия.

В палитре представлены различные типы эмалей, все на основе двухкомпонентных эпоксидных смол, но отличающиеся по качеству и свойствам.

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ

A) ТИПЫ ЭМАЛЕЙ

1 – Эмали серии “NORMALE ”

Имеют широкое применение и используются в 90% случаев, устойчивы до температуры около 90°C, но при длительном воздействии предельной  температуры возможно отклонение от образца цвета. В обозначении присутствует аббревиатура CO (coprente-непрозрачная) или TR (transparente-прозрачная).

2 – Эмаль прозрачная серии “EXTRA”

Представлена   прозрачной эмалью 9005 TR EXTRA.

Она характеризуется высокой стойкостью к износу, чистотой и яркостью, а также средней устойчивостью к ультрафиолету (УФ).

3 – Эмаль прозрачная серии “FLEX”

Представлена  прозрачной эмалью  9005 TR FLEX.

Используется для  “приклеивания” страз или декоративных камней на поверхности различной природы, а также  для прикрепления гибких предметов, в частности рекламных самоклеек. После затвердевания остается эластичной, сохраняя красивый блеск.

4 – Эмаль прозрачная серии “FLEX ANTI UV”

Представлена прозрачной эмалью 9005 TR FLEX N anti UV (анти УФ). В дополнении к характеристикам эмали FLEX обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, сохраняя при этом прозрачность, не старея  и не желтея.

5 - Эмаль прозрачная серии “ANTI UV”

Представлена прозрачной эмалью 9005 TR ANTI UV. Это совершенно бесцветная глазурь, сохраняющая свою прозрачность в течение долгого времени, противостоя УФ пожелтению. Имеет хорошую устойчивость к температуре и, следовательно, пригодна для работы со станками (шлифовка, полировка, притирка, лазерная гравировка и т.д.)

6 – Эмали серии “Z”

Все Nicem-эмали могут быть представлены в серии Z.

Это твердые и устойчивые к высоким температурам и воздействию ультрафиолета эмали, допускают притирку, шлифовку, полировку и лазерную гравировку. Эмали серии Z используются также и в процедурах горячего тиснения изображений (термоперенос или термическая сублимация).

7 – Эмали серии “FLUORESCENTE CO и TR”

Эмали, которые обладают типичными свойствами флуоресцентных веществ: в частности, э/м излучение видимого диапазона (свет) вызывает их свечение. Эффект исчезает сразу же при отсутствии возбуждающего излучения. Доступны в версиях “NORMALE ” и “Z”. Имеют аббревиатуры CO и TR.

8 – Эмаль серии “FOSFORESCENTE”

Эта серия представлена эмалью  7032 FO (цвета: желтый/зеленый). Обладает свойствами люминофора: при воздействии света излучает сияние, которое сохраняется в течение некоторого времени после прекращения возбуждающего излучения.

9 – Эмали серии “METALLIZZATA” и  “METALLIZZATA Z”

Это эмали, которые имеют металлический эффект и доступны как в стандартной (имеет те же характеристики, что и серия NORMALE), так и в Z-версии(с характеристиками серии Z)

10 – Эмали специальной серии  “GLITTER-блестящая”

Это бесцветные прозрачные эмали с добавлением блёсток (разных цветов и размеров)

11 – Добавки и катализаторы

Обеспечивают специальные эффекты при решении прикладных задач, облегчают смешивание.

B) ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Для всех эмалей рекомендуется применять печь для затвердевания эмали. В противном случае не гарантируется формирование качественной поверхности глазури, особенно при наличии повышенной влажности воздуха.

- После затвердевания  глазурь нужно выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов, чтобы завершить процесс ретикуляции.

- Все эмали, за исключением  9005 TR FLEX, можно смешивать между собой, получая промежуточные характеристики.

1 – Эмали серии “NORMALE”

Смешайте эмаль и катализатор в следующем соотношении:

R = 100 граммов эмали + 40 граммов катализатора 9085 TR.

Время затвердевания зависит от температуры:

При 60-70 °C  приблизительно от 2-х до 4-х часов, зависит от толщины глазури/детали.

Смесь необходимо хорошо перемешать, чтобы избежать брака.

Время пригодности смеси для работы (до начала катализа): от 15 до 30 минут.

Если смесь слишком густая, ее можно разбавить без ущерба для химических/физических свойств, важно использовать для этой цели рекомендуемый продукт (растворитель  9095 TR и растворитель 9095 TR R20).

Имеется возможность получения широкого диапазона цветов, если смешивать разноцветные эмали в разных пропорциях (также возможно смешение прозрачных эмалей с непрозрачными)

2 – Эмаль прозрачная серии “EXTRA”

Смешайте эмаль и катализатор в следующем соотношении:

R = 100 граммов эмали 9005 TR EXTRA + 40 граммов катализатора 9085 TR EXTRA.

Эта эмаль представлена в прозрачном, бесцветном варианте и была разработана с целью иметь эмаль более прозрачную, чем в серии “NORMALE ”. Применение катализатора 9085 TR EXTRA позволяет продлить время пригодности смеси по сравнению  с “NORMALE ”.

3 – Эмаль прозрачная серии “FLEX”

Смешайте эмаль и катализатор в следующей пропорции:

R = 100 граммов эмали  9005 TR FLEX + 60 граммов катализатора 9085 TR FLEX.

Время затвердевания: 45 минут при 80°C.

Представлена только бесцветным и прозрачным вариантом.

4 – Эмаль прозрачная серии “FLEX ANTI UV”

Смешайте эмаль и катализатор в следующей пропорции:

R = 100 граммов эмали  9005 TR FLEX N + 60 граммов катализатора 9085 TR FLEX N.

Время затвердевания: 45 минут при 80°C.

Представлена только бесцветным и прозрачным вариантом.

5 – Эмаль прозрачная серии “ANTI UV”

Смешайте эмаль и катализатор в следующей пропорции:

R = 100 граммов эмали  9005 TR anti UV + 40 граммов катализатора 9085 TR LENTO и/или 9085 TR TIXO.

Время затвердевания: 120 минут при 70°C

Для больших поверхностей можно снижать температуру, чтобы получить более ровную поверхность.

Представлена только бесцветным и прозрачным вариантом.

6 – Эмаль серии “Z”

Смешайте эмаль и катализатор в следующей пропорции:

R = 100 граммов эмали + 40 граммов катализатора  9085 TR LENTO и/или 9085 TR TIXO.

Время затвердевания: 120 минут при 70°C, в зависимости от характеристик эмалированной детали, можно, понижая или увеличивая температуру печи, соответственно увеличить или уменьшить время затвердевания.

Для эмалирования  плоских деталей, имеющих бортики, используйте катализатор 9085 TR LENTO, а для эмалирования выпукло- вогнутых деталей, или не имеющих бортиков,  применяйте  катализатор 9085 TR TIXO.

Можно смешивать эти два типа катализаторов в любом соотношении для работы с изогнутыми по-разному деталями (главное, сохранять пропорцию эмаль/катализатор: 100 к 40).

После затвердевания глазури Z необходимо дождаться окончания процесса ретикуляции эмали при комнатной температуре в течение 24 часов, после чего эмаль можно обрабатывать (притирать, шлифовать, полировать и гравировать лазером).

В случае необходимости можно на небольшое время подвергать эмалированные детали воздействию высоких температур (180 ° C / 200 ° C), но не более, чем на 2-3 мин., чтобы избежать изменения цвета глазури.

7 – Эмали серии “FLUORESCENTE CO e TR”

Смешайте эмаль и катализатор в следующей пропорции:

R = 100 граммов эмали + 40 граммов катализатора.

Эмали серии  “FLUORESCENTE CO”производятся только в версии Z, и когда применяются  катализаторы  9085 TR LENTO и/или 9085 TR TIXO, то эмали принимают все свойства эмалей Z. Если применить катализатор 9085 TR серии “NORMALE ”, то эмали приобретут свойства, промежуточные между свойствами эмалей “NORMALE ” и Z.

Эмали серии  “FLUORESCENTE TR” формулируются как версия  Z внутри версии NORMALE, поэтому  имеет свойства эмалей серии “Z” и серии “NORMALE”.

8 - Эмаль “FOSFORESCENTE”

Пропорции как в  серии "NORMALE"

9 - Эмали “METALLIZZATA” и“METALLIZZATA Z”

Смешайте эмаль и катализатор в следующей пропорции:

R = 100 граммов эмали + 40 граммов катализатора 9085 TR TIXO и 9085 TR LENTO.

Время затвердевания: 120 минут при температуре 70°C.

Металлизированные эмали содержат взвеси кусочков металла с удельным весом большим, чем удельный вес эмали, что является причиной оседания металлических блесток на дно. Для преодоления этой проблемы и получения однородной смеси, рекомендуется всегда применять катализатор 9085 TR TIXO. Для снижения плотности смеси эмаль/блестки можно добавлять катализатор 9085 TR TIXO.

10 – Эмали специальной серии “GLITTER”

Пропорции как в серии "NORMALE"

C) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАТАЛИЗАТОРЫ И ДОБАВКИ

9050 TR – Эмаль цвета жемчуг

Она может добавляться к прозрачным и непрозрачным эмалям для придания небольшого перламутрового эффекта. Для увеличения  влияния эмали 9050TR рекомендуется добавить небольшое количество жемчужной пасты 9051 CO или порошка 9052 CO.

9051 CO – Жемчужная паста

В своей основе содержит порошок жемчуга в виде пасты. При добавлении в эмаль дает эффект прожилок.

9052 CO – Жемчужный порошок

В своей основе содержит перемеленный в порошок жемчуг, что в дополнении к эмали (20 г на 1 кг эмали) приводит к созданию жемчужного эффекта. Эффект наиболее выразителен в прозрачной глазури.

9085 TR – Катализатор стандартный

Стандартная каталитическая жидкость, используемая для затвердевания эмалей, наносимых на детали, которые не требуют специальной обработки.

Рекомендовано для эмалей, которыми покрывают плоские детали с бортиками.

Используется в пропорции:

R = 100 граммов эмали  на 40 граммов  катализатора.

9085 TR EXTRA – Катализатор ЭКСТРА

Каталитическая жидкость с высоким уровнем прозрачности, более высоким по сравнению с катализаторами 9085 TR и 9085 TR 77. Превосходство катализатора становится очевидным при использовании с бесцветной эмалью 9005 TR EXTRA

Пропорции при использовании:

R = 100 граммов эмали на 40 граммов катализатора.

9085 TR LENTO – Катализатор  LENTO

Каталитическая жидкость с высоким уровнем прозрачности и отличной устойчивостью к УФ лучам. Катализатор может применяться для катализа глазурей серии  NORMALE, серии ANTI UV и серии Z.

При добавлении к эмалям серии NORMALE умеренно повышает устойчивость глазурей к пожелтению.

При добавлении к эмалям  серии ANTI UV значительно повышает устойчивость глазурей к пожелтению.

При добавлении к эмалям  серии Z прекрасно повышает устойчивость глазурей к пожелтению и их механическую прочность. В этом случае эмаль можно подвергать обдирке, шлифовке, полировке и лазерной гравировке.

Пропорции:

R = 100 граммов эмали на 40 граммов катализатора.

9085 TR TIXO – Катализаторы серии TIXO

Существует четыре катализатора серии TIXO, отличающиеся друг от друга степенью вязкости :

9085 TR TIXO DEBOLE (наименее вязкий), 9085 TR TIXO MEDIO, 9085 TR TIXO e 9085 TR TIXO FORTE (самый вязкий).

Эти катализаторы обладают свойством тиксотропности, т.е. уменьшать  свою вязкость при работе  и увеличивать вязкость, если оставить их в покое. Это свойство позволяет покрыть эмалью детали, имеющие изогнутые и кривые поверхности, вплоть до вертикальных поверхностей.

Для правильного применения необходимо хорошо перемешать катализатор в банке, взять необходимое количество катализатора, смешать с эмалью и нанести на эмалируемые детали. Перед тем как поместить детали в печку (сушильный шкаф), необходимо выждать 20-25 мин., для того, чтобы смесь приобрела пастообразную консистенцию.

Пропорции смеси:

R = 100 граммов катализатора на  40 граммов катализатора.

9085 TR FLEX – Катализатор FLEX (не анти  УФ)

Каталитическая жидкость для эластичных применений, специально для применения с эмалью  9005 TR FLEX. Не устойчива к УФ.

Пропорции смеси:

R = 100 граммов эмали на  60 граммов катализатора.

9085 TR FLEX N – Катализатор FLEX N (Анти УФ)

Каталитическая жидкость для эластичных применений, специально для применения с эмалью  9005 TR FLEX N. Устойчива к УФ

Пропорции смеси:

R = 100 граммов эмали на  60 граммов катализатора.

9085 TR 77 – Катализатор  77

Каталитическая жидкость, применяемая для эмалирования деталей, не требующих специальной обработки. Отличается от стандартного катализатора 9085 TR степенью вязкости.

Будучи более жидкой по сравнению с 9085 TR, рекомендуется для эмалирования крупных деталей с плоской поверхностью, ограниченной бортиком.

Пропорции смеси:

R = 100 граммов эмали на  50 граммов катализатора.

9080 TR – Добавка для гомогенизации (однородности)

Используется в количестве 2% от массы применяемой эмали. Применяется для приведения к однородной плотности смеси при перемешивании эмалей с разной плотностью, так называемая операция гомогенизации.  Позволяет избежать образования цветных полос и уменьшает образование пузырьков воздуха в смеси. Кроме того,  позволяет получить более плоскую и ровную поверхность.

9080 TR 57 – Противопузырьковая добавка

Используется в количестве 2% от массы применяемой эмали специально для того, чтобы избежать образования пузырьков воздуха и цветных полос при перемешивании эмалей разных цветов, способствует образованию плоской поверхности.

9081 TR – Смягчающая добавка

Используется в количестве от 5 до 40%(максимум) от массы эмали, обеспечивает повышенную эластичность смеси. При подготовке смеси считается как эмаль:  например, 80 г эмали, 20 г смягчителя 9081 TR + 40 г катализатора.

R = 100 граммов  (Эмаль + Смягчитель) на 40 граммов катализатора.

9095 TR – Разбавитель  ETG

Служит для придания большей текучести смеси эмаль/катализатор; как правило, достаточно добавить 5% от массы  эмали, но допустим максимум в 20 % от массы эмали. Нужно учитывать, что разбавитель не участвует в катализе реакции и, соответственно, не связывает молекулы эмали, тем самым снижая механические характеристики. Следует добавлять после перемешивания смеси эмаль/катализатор. Время готовности к работе и время обжига увеличены.

R = 100 граммов  (Эмаль + Разбавитель ETG) на 40 граммов катализатора.

9095 TR R20 – Разбавитель  R20

Также служит для улучшения обтекания сложных деталей, но более вязкий, чем предыдущий разбавитель ETG. Идеально подходит для совместного применения с эмалями серии Z. Участвует в химической реакции между эмалью и катализатором, поэтому готовый продукт имеет механические свойства аналогичные свойствам продуктов без применения разбавителя. Может быть добавлен в количестве от 5 до 50% от массы эмали. Например, 50 г эмали, 50 г разбавителя 9095 TR R20 +40 г катализатора (lento или tixo)

R = 100 граммов  (Эмаль + Разбавитель R20 ) на 40 граммов катализатора.

9091 TR – Смывочная жидкость

Используется для смывки эмали. Желательно  погрузить смываемые детали в металлический контейнер с крышкой для предотвращения испарений и с возможностью следить за процессом отделения глазури от деталей. Помимо крышки, для предотвращения испарений, можно воспользоваться водой. Небольшое ее количество поверх смывочной жидкости создаст барьер, препятствующий испарению. Отфильтрованную смывочную жидкость можно использовать повторно.

D) СОХРАННОСТЬ

Эмали  сохраняют свои свойства в течение не менее 2-х лет при условии хранения в заводской упаковке. Если они уже были открыты и плотно закрыты вновь, то, в таком случае, их свойства сохраняются не более одного года.

Катализаторы в заводской упаковке сохраняют стабильность, как минимум, 1 год, при повторном запечатывании они сохраняют свои свойства максимум в течение 6 месяцев. Кроме того, при длительном контакте с воздухом катализаторы вступают в реакцию с содержащимся в воздухе углекислым газом и становятся не пригодны к использованию из-за так называемого процесса «КАРБОНИЗАЦИИ», который вызывает «кристаллизацию» катализатора.

Примечание: Катализаторы серии “TIXO” при температуре около 10 °C, из-за холода, становятся комкообразными. Процесс, однако, является обратимым. Достаточно прогреть комкообразный катализатор  в сушильном шкафу при температуре 50 °C в течение 2-х часов и сгустки исчезнут. Операцию можно повторить по мере необходимости.

E) МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите инструкцию, напечатанную шелкографией на банке, и спрашивайте паспорт безопасности.

ТАБЛИЦА ЭМАЛИ/КАТАЛИЗАТОРЫ

СОВМЕСТИМОСТЬ, СВЕДЕНИЯ О КАТАЛИЗЕ

ПЕРИОД ПРИГОДНОСТИ И  ВРЕМЕННОЙ ЦИКЛ ОБЖИГА

| Эмали → ↓ Катализ. | Standard CO / TR | EXTRA | FLEX | FLEX ANTI UV | ANTI UV | Серия Z | FLUOR. CO / TR | FOSFOR. | METALLI. | GLITTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9085TR | 100г + 40г 60мин. 120мин./70°C |  |  |  |  |  | 100г + 40г 60мин. 120мин/70°C | 100г + 40г 60мин. 120мин./70°C |  | 100г + 40г 60мин. 120мин./70°C |
| 9085 TR EXTRA |  | 100г + 40г 150мин. 60мин./70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9085 TR LENTO |  |  |  |  | 100г + 40г 200мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 200мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 200мин. 120мин./70°C |  | 100г + 40г 200мин. 120мин./70°C |  |
| 9085 TR TIXO debole |  |  |  |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  |
| 9085 TR TIXO medio |  |  |  |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  |
| 9085 TR TIXO |  |  |  |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  |
| 9085 TR TIXO forte |  |  |  |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  | 100г + 40г 140мин. 120мин./70°C |  |
| 9085 TR FLEX |  |  | 100г + 60г 40мин. 45мин./80°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 9085 TR FLEX N |  |  |  | 100г + 60г 40мин. 45мин./80°C |  |  |  |  |  |  |
| 9085 TR 77 | 100г + 50г 100мин. 60мин./70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9080 TR Гомогенизатор | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% |
| 9080 TR 57 Антипузырьки | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% | 1÷2% |
| 9081 TR Смягчитель | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% | 5÷40% |
| 9095 TR ETG Разбавитель | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% | 5÷20% |
| 9095 TR R20 Разбавитель | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% | 5÷50% |
| 9091 TR Смывка | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Пример:

100г + 40г 	Пропорции катализа: весовое соотношение между эмалью и катализатором (т.е. 100 г эмали на 40 г катализатора).

60мин	Время POT-LIFE: является показателем химической реакции, в действительности означает время, в течение которого происходит реакция между эмалью и катализатором. Этот показатель зависит от температуры и массы. Приведенные значения относятся к стандартным условиям испытаний (катализируемая масса 150г при температуре 25 ° C)

120min / 70°C	Цикл затвердевания эмали, который должен быть осуществлен в сушильном шкафу (например, 120 мин.         при температуре 70 ° C)

•		Символ указывает на возможность применения смывочной жидкости к различным видам эмалей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ЭМАЛЕЙ

Как получить цвета, входящие в RAL K7, Pantone C и таблицы Nicem RES/58

Все эмали готовы к употреблению и могут быть использованы как в отдельности, так и в смеси друг с другом  для создания новых цветовых характеристик.

Базовый комплект непрозрачных эмалей состоит из 16 эмалей CO, названия которых выделены синим цветом в таблице цветов NICEM RES/58.

- С помощью базовых эмалей CO можно воссоздать цвета mazzette PANTONE C, RALK7 и таблицы NICEM RES/58.

Базовый комплект прозрачных эмалей состоит из 8 эмалей TR, названия которых выделены синим цветом в таблице цветов NICEM RES/58.

- С помощью базовых эмалей TR можно воссоздать только цвета таблицы NICEM RES/58

Комплект содержит эмали стандартной версии и версии Z.

Процедура:

- Шаг  1: определите тон цвета и его код, представленный в формулярах mazzette PANTONE C, RALK7 или  cartella NICEM RES/58 (например: PA109C, RAL1005 o 6018CO).

- Шаг 2: отыщите тот же код в соответствующем формуляре.

- Fase 3: Смешайте эмали как указано в формуляре.

Пример:

Предположим, что мы хотим создать глазурь цвета RAL 1005

В формуляре цветов RAL находим формулу, которая соответствует данному цвету :

| RAL 1005 | % |
| --- | --- |
| 9011 CO | 1,1 |
| 2004 CO | 12,99 |
| 1023 CO | 85,91 |

Таким образом, искомый цвет получается путем смешения трех разных эмалей в разных пропорциях.

Следовательно, чтобы получить 100г, 50 г или 40 г эмали цвета RAL 1005, необходимо смешать три эмали в весовых пропорциях, указанных в таблице:

| RAL 1005 | % | 100 г | 50 г | 40 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9011 CO | 1,1 | 1,1 | 0,55 | 0,44 |
| 2004 CO | 12,99 | 12,99 | 6,50 | 5,19 |
| 1023 CO | 85,91 | 85,91 | 42,95 | 34,37 |

ПРИМЕЧАНИЕ: СОВЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Для получения однородной смеси рекомендуется добавлять в смесь от 1 до 2% (от веса смеси эмалей) гомогенизатора 9080 TR .

- После обжига эмалированных деталей, выполненного в сушильном шкафу или печке при температуре от 60°C до 70°C, прежде, чем приступить к дальнейшей обработке, выдержать детали при комнатной температуре в течение 24 часов для завершения процесса ретикуляции.

- Термическая устойчивость эмалей:

- Эмали стандартной серии  CO и TR могут выдержать температуру до 90 °C без видимых дефектов.

- Эмали серии Z могут выдерживать температуру до 120°C и пиковые повышения температуры до 180°C -200°C в течение 2-3 мин. Это свойство используется в судебных процессах при аргументации.

- Кроме того, эмали серии Z устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также допускают процесс шлифовки, полировки и лазерной гравировки.

МАШИНЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ

Полный спектр оборудования для автоматического применения смол, эмалей, лаков.

| Код | Модель | Описание (минимальное количество: 1) |
| --- | --- | --- |
| BASB22U | BAS B | Стол для эмалирования, без аксессуаров. |
| BASD22U | BAS D | Стол для эмалирования, с аксессуарами и кареткой- подлокотником. |
| 28109005 | KIT ACCESS. PER BAS | Каретка и направляющие, выход шприцевый, стойка педальная, стойка дозаторная. |
| BASP22U | BAS P | Плита нагревательная к столу. |
| DISBAS22U | DIS BAS | Плита нагревательная с дозатором. |
| DIS10022U | DIS 100 | Дозатор эмалевый автоматический. |
| DIS10122U | DIS 101 | Дозатор эмалевый автоматический, без образования капель. |
| DIS20022U | DIS 200 | Дозатор эмалевый, не автомат. |
| DIS30022U | DIS 300 | Вакуумный держатель страз. |
| FOS20022U | FOS 200 | Печь для обжига эмали на 12 полок (4 в комплекте) |
| MP200 | MP 200 | Передвижная подставка-шкаф для FOS 200. |

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИЕ

Шприцы – Переходники – Прокладки – Иглы для работы с эмалью – Шпатели – Нагревательные элементы – Цветовая таблица

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 55204001 | Подлокотник фиксированный для BAS |
| 28109151 | Комплект: каретка-подлокотник и аксессуары |
| 55209002 | Стойка для дозаторов DIS |
| 55202020V | Держатель шприца |
| RIPPIENO | Полка для FOS 200 – Алюминиевая, сплошная |
| RIPFORATO | Полка для FOS 200 - Алюминиевая – перфорированная, Ø 8 мм |
| 55202010 | Цилиндр шприцевый на 10 мл |
| 55202011 | Цилиндр шприцевый на 30 мл |
| 55202012 | Цилиндр шприцевый на 60 мл |
| 55202017 | Переходник на 10 мл |
| 55202018 | Переходник на 30 мл |
| 55202019 | Переходник на 60 мл |
| 55202014 | Прокладка для шприца на 10мл |
| 55202015 | Прокладка для шприца на 30мл |
| 55202016 | Прокладка для шприца на 60мл |
| 55202001 | Игла Ø 0,5 КРАСНАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202002 | Игла Ø 0,6 СИНЯЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202003 | Игла Ø 0,7 ЧЕРНАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202004 | Игла Ø 0,8 ЗЕЛЕНАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202005 | Игла Ø 0,9 ЖЕЛТАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202006 | Игла Ø 1,1 КОРИЧНЕВАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202007 | Игла Ø 1,2 РОЗОВАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202008 | Игла Ø 1,6 ПРОЗРАЧНАЯ (50 шт. в упак.) |
| 55202000 | Иглы в ассортименте (50 шт. в упак.) |
| 55202031 | Игла Ø 0,5 КРАСНАЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55202032 | Игла Ø 0,6 СИНЯЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55202033 | Игла Ø 0,7 ЧЕРНАЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55202034 | Игла Ø 0,8 ЗЕЛЕНАЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55202035 | Игла Ø 0,9 ЖЕЛТАЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55202036 | Игла Ø 1,1 КОРИЧНЕВЯА (1000 шт. в упак.) |
| 55202037 | Игла Ø 1,2РОЗОВАЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55202038 | Игла Ø 1,6 ПРОЗРАЧНАЯ (1000 шт. в упак.) |
| 55301045 | Трубка Ø 50 для аспирационной установки |
| 32603002 | Нагревательный элемент для стола BAS B и BAS D (400x800) |
| 32603001 | Нагревательный элемент для стола BAS P (400x400) |
| 28308026 | 4 нагревательных элемента Art.:FOS20022U (Цена каждого) |
| 58101104 | Таблица цветов |
| 28109000 | Комплект обязательных аксессуаров к оборудованию для эмалирования |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ

Представленное оборудование проиллюстрировано на внутренней странице Таблицы цветов эмалей RES/58”

| МОДЕЛЬ | КОД ИЗДЕЛИЯ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | МОЩНОСТЬ (Вт) | ГАБАРИТЫ (мм) | ВЕС (кг) | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS B | BASB22U | 230 В 50/60 Гц | 1100 | 1010x510x920 | 52 | Стол для эмалирования без аксессуаров. |
| BAS D | BASD22U | 230 В 50/60 Гц | 1100 | 1075x530x920 | 60 | Стол для эмалирования, с аксессуарами и кареткой- подлокотником |
| DIS 100 | DIS10022U | 230 В 50/60 Гц | 40 | 315x250x115 | 7,6 | Дозатор эмали автоматический |
| DIS 101 | DIS10122U | 230 В 50/60 Гц | 40 | 315x250x115 | 7,6 | Дозатор эмалевый автоматический, без образования капель. |
| DIS 200 | DIS20022U | 230 В 50/60 Гц | 50 | 315x250x115 | 5,5 | Дозатор эмалевый, не автомат. |
| DIS 300 | DIS30022U | 230 В 50/60 Гц | 50 | 315x250x115 | 5,5 | Вакуумный держатель страз |
| DIS BAS | DISBAS22U | 230 В 50/60 Гц | 560 | 510x645x140 | 17 | Плита нагревательная с дозатором. |
| BAS P | BASP22U | 230 В 50/60 Гц | 550 | 510x645x150 | 15 | Плита нагревательная к столу. |
| FOS 200 | FOS20022U | 230 В 50/60 Гц | 1000 | 710x530x770 | 87 | Печь для обжига эмали на 12 полок (4 в комплекте) |
| MP 200 | MP200 |  |  | 710x535x680 | 44 | Передвижная подставка-шкаф для FOS 200. |
| CPP | CPP |  |  | ( 400 | 0,4 | Круглый всасывающий патрубок для BAS D |
| BCT | BCT |  |  | 300x210x60 | 0,5 | Прямоуг. всасывающий патрубок для BAS D |

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные, приведенные в этой публикации, носят индикативный характер. Производитель оставляет за собой право изменить их в любой момент, без предварительного уведомления.

ОБЩИЕ ДЕФЕКТЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| ДЕФЕКТЫ | ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Эмаль не затвердевает после катализа и обжига | Ошибка взвешивания эмали и/или катализатора. Пропорция эмаль/катализатор рассчитана по объему, а не по весу. | Не рекомендуем применять мерные емкости, которые не учитывают изменение уд. плотности реагентов от температуры. (Спрашивайте и пользуйтесь электронными весами NICEM). |
| Эмаль быстро твердеет и становится хрупкой | См. пункт выше |  |
| Поверхность эмали далека от совершенства (волнистая или морщинистая) | Слишком высокая температура обжига | Уменьшить температуру сушильного шкафа (печки) |
| Цвета переводных картинок, покрытые прозрачной эмалью, исчезают после обжига. | Дефект переводных картинок | Свяжитесь с производителем продукции |
| При погружении в гальваническую ванну изменяется цвет глазури. | Гальванический раствор истощен или загрязнен | Свяжитесь с гальваником. |
| Некоторые сложные цвета (напр. серый, розовый , голубой) имеют зернистый вид после обжига. | Излишек или недостаток гомогенизатора 9080 TR. | Контролируйте весовое количество гомогенизатора 9080 TR. |
| Поверхность эмали имеет пористый вид или покрыта пузырьками. | Образование пузырьков воздуха во время перемешивания смеси эмаль/катализатор. | Дать отстояться эмалированным деталям в течение 5 мин., для того, чтобы основная часть пузырьков воздуха появилась на поверхности и произвести огневую зачистку деталей, затем поместить в печь для обжига. Используйте противопузырьковую добавку 9080 TR 57 |
| Некоторые пузырьки не исчезают даже после огневой зачистки | Излишек противопузырьковой добавки 9080 TR 57. | Уменьшите количество добавки 9080 TR 57. |
| Поверхность не получается приемлемой несмотря на варьирование временем обжига | Слишком высокая температуры печи. | Уменьшите температуру печи и увеличьте время обжига. |
| Разный результат в одной закладке | Температура печи не однородна. | Убедитесь в равномерности температуры внутри печи. |
| В пределах одной поверхности и для одной и той же смеси эмаль/катализатор получается разный результат. | Остатки растворителя в шприце и/или игле, после их промывки. | Контролируйте чистоту и сухость используемых шприцев и игл перед началом работы.. |
| Плохая адгезия эмали с деталью |  | Применяйте эмали серии Z с катализаторами LENTO и/или TIXO |

В случае других проблем свяжитесь с нашими техниками.

© Copyright